ХИРУРГИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ

РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ

PEGESORB

Аналоги:                       Дексон, Викрол, Марлин, Полисорб, Дар-вин

Описание: 	Плетеный универсальный синтетический рассасывающийся шовный материал, с покрытием, со средним периодом рассасывания и  высокой прочностью на разрыв.

Характеристики: 	Высокая  прочность на разрыв, превосходные свойства манипулирования, легкость в применении, высокая надежность и прочность узла, средняя продолжительность рассасывания.

Материал:		Полигликолиевая кислота, 100% PGA

Структура:		Плетёная (Мультифиламент)

Покрытие:	50% поли ((30% гликолид)-(70% ко-Л-лактид) ) и 50% кальций стеарат. Также имеется с  покрытием из поликапролактона и кальция стеарата. Покрытие снижает риск инфекции и реакции в тканях.

Цвет:			Фиолетовый / Бежевый (неокрашенный)

Спектр:		USP  8/0 – 2, metric 0.4 − 5

Минимальный период рассасывания :    30 дней .

Прочность на разрыв:  Очень высокий (намного  выше USP требований)

~70%   после 2-ой недели

~50%   после 3-ей недели

~0%     после 4-5-ой недели

Максимальный период рассасывания:    60 - 90 дней

Характеристики иглы:  С силиконовым покрытием, изготовлен из специального стального сплава,                                                                                  с максимальной сопротивляемостью к сгибанию  и ломке, заточен с применением лазерных технологии для меньшей травматичности, совместимые диаметры игл шовных материалов.                            Стерилизация:            (Этилен-Оксид)                                                                                                 Стандарты:              	cGMP, EP, USP, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003, 93/42/EEC Medical Devices Directive, CE, Класс III

### PEGESORB   rapid

Аналоги:                   Дексон, Викрол рапид, Марлин, Полисорб, Дар-вин

### Описание: 	С покрытием, плетеный,  синтетический рассасывающийся  шовный материал с коротким периодом рассасывания.

Характеристики:	Быстрая абсорбция, превосходные манипуляционные свойства, легкость в применении, совершенная надежность и прочность узла, короткий период рассасывания.

Материал:		Полигликолевая кислота, 100% PGA

Структура:		Плетёная (мультифиламент)

Покрытие:		Поликапролактон и кальция стеарат

Цвет:			Бежевый (неокрашенный)

Спектр:		USP    6/0 – 2, metric 0.7 − 5

Минимальный период рассасывания:  14 дней.

Прочность на разрыв:  ~50% после 5-ого дня 							                                                                  ~0 % после 14-ого дня

Максимальный период рассасывания:  ~ 42 дней.

Характеристики иглы : С силиконовым покрытием, изготовлен из специального стального сплава, максимум сопротивляемости к сгибанию  и  ломке, заточен с применением лазерных технологии для меньшей травматичности, совместимые диаметры игл шовных материалов.

Стерилизация :             Гамма-облучение

Стандарты:	cGMP, EP, USP, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003,                       93/42/EEC Medical Devices Directive, CE, Класс III

### PEGELAK

Аналоги:                   Викрил, викрол.

### Описание:	С покрытием, плетеный, синтетический, рассасывающийся  шовный материал  со средним периодом рассасывания.

Характеристики:	Высокая прочность на разрыв, безопасность узла, легкость в применении, превосходные свойства манипулирования.

Материал:		Поли (гликолид(90%)-ко-лактид(10%), PGLA

Структура:		Плетёный (мультифиламент)

Покрытие:		Поли (гликолид-ко-Л –лактид) и кальция стеарат

Цвет:			Фиолетовый /Бежевый (неокрашенный)

Спектр:		USP    8/0 – 2, metric 0.4 − 5

Минимальный период рассасывания:   ~ 30 дней

Прочность на разрыв:  ~75% после 2-ой недели							                                         ~50% после 3-ей недели						        ~0% после 4-5-ой недели

Максимальный период рассасывания:    56 - 70 дней

Стерилизация :          ЕО (Этилен-Оксид)

Стандарты:	cGMP, EP, USP, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003,                                      93/42/EEC Medical Devices Directive, CE, Класс III

PEGELAK   rapid

Аналоги :                  Викрил плюс, викрил рапид.

### Описание:	С покрытием, плетеный, синтетический,  абсорбируемый шовный материал  с коротким периодом рассасывания.

Характеристики:	Быстрая абсорбция, высокая прочность на разрыв, надежность узла, легкость в применении.

Материал:		Поли (гликолид(90%)-ко-Л-лактид(10%), PGLA

Структура:		Плетёная (мультифиламент)

Покрытие:		Поликапролактон  и кальция стеарат

Цвет:			Бежевый (неокрашенный)

Спектр:		USP  6/0 – 2, metric 0.7 − 5

Минимальный период рассасывания :    ~ 14 дней.

Прочность на разрыв:  ~50% после 5-ого дня

~0% после 14-ого дня

Максимальный период рассасывания :    40 - 45 дней

Стерилизация :      	Гамма-облучение

Стандарты:	cGMP, EP, USP, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003,                       93/42/EEC Medical Devices Directive, CE, Класс III

### TEKMON

### Аналоги:                    Капрофил, Монокрил

### Описание:	Mонофиламентный, рассасывающийся, синтетический шовный материал, совершенная  гладкость  и эластичность при средней продолжительности рассасывания.

Характеристики:	Великолепная прочность на разрыв, идеальная гладкость монофиламента, легкость в применении и связывании узла

Материал:		Поли (гликолид(75%)-ко-капролактон(25%), PGCL

Структура:		Мононить  (монофиламентная)

Цвет:			Бежевый (неокрашенный)

Спектр:         		USP    7/0 – 2, metric 0.5 − 5

Минимальный период рассасывания :    ~ 21 дней.

Прочность на разрыв: ~60% после 1-ой недели

~30% после 2-ой недели

~0% после 4-ой недели

Максимальный период рассасывания:  ~ 90, 120 дней .

Стерилизация :      	ЕО (Этилен-Оксид)

Стандарты:	cGMP, EP, USP, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003,                       93/42/EEC Medical Devices Directive, CE, Класс III

PEDESENTE

Аналоги:                    Капрофил, ПДС I.

Описание:	Монофиламентный, рассасывающийся, синтетический шовный материал с длительным сроком рассасывания, идеален для труднозаживаемых ран.

Характеристики:	Продолжительный период рассасывания, идеальная гладкость, идеальный шовный материал для петлеобразной техники

Материал:	Полидиоксанон, 100% PDO

Структура:	Монофиламентная

Цвет:	Фиолетовый / Бежевый (неокрашенный)

Спектр:	USP 7/0 – 2, metric 0.5 − 5

Минимальный период рассасывания :   ~ 60 дней

Прочность на разрыв: ~75% после 2-ой недели

~60% после 4-ой недели

~0% после 10-ой недели

Максимальный период рассасывания:  180 – 210 дней.

Стерилизация:	ЕО (Этилен-Оксид)

Стандарты:	cGMP, EP, USP, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003,                       93/42/EEC Medical Devices Directive, CE,	Класс III